시  방  서

건   명 : 무대 트러스 시스템

1) 트러스 무대

2) 체인 호이스트

(재) 안산문화예술의전당

1. 트러스 (truss) 시방서

1) 개 요

본 시방서는 안산문화예술의전당의 야외공연에 필요한 트러스 장비 구입에 관하여

효율적이며 튼튼하고 누구나 안전하고 편리하게 사용하게 하는데 목적이 있다.

2) 적용범위

본 시방서는 안산문화예술의전당의 트러스장비 구입에 대하여 적용한다.

3) 재질

트러스 소재 : 반드시 알루미늄 합금(AL6061t6)을 사용하여야 한다.

트러스 소재 제출서류 : 소재성적서 1부. 인증서 1부 제출

4) 트러스 구성요소

A. 헤드롤러 : 기둥트러스 상단부분에 설치  기둥400mm用 "Bolt type"

- 제작작업내용 : 볼트 , 너트, 베어링 외  Al 6061t6(소재)사용

“ㄷ”압출형제 제품 사용

볼  트 : H/T M20   너트: 테프론너트

베어링 : 6204zz

전면용접 (알곤 티그용접)

B. 기둥트러스 : 가로40cm 세로40cm 길이 3m  "Bolt type"

- 제작작업내용 : 400*400 규격으로 제작 ( 소재 : AL6061t6 )

브라켓 모서리c가공, 두께12t bolt holl 1poit x 4

pipe :∅50*3t 이상

side bar ∅43*3t 이상

전면용접 (알곤 티그용접)

C. 상부트러스 : 가로 55cm 세로82cm 길이 3m, 2m, 1m.   "Bolt type"

- 제작작업내용 : 820*550 규격으로 제작 ( 소재 : AL6061t6 )

브라켓 모서리c가공, 두께12.75t bolt holl 3poit x 4

pipe :∅50*3t 이상

side bar “ㅁ”60*50*4t 또는 ∅50*4t 이상

전면용접 (알곤 티그용접)

D. 코너블럭 :  가로724mm 세로 724mm 높이820mm   "Bolt type"

- 제작작업내용 : 724*724*820 규격으로 제작 ( 소재 : AL6061t6 )

브라켓 모서리c가공, 두께12.75t bolt holl 3poit x 16

∅75 Rubber케스타 각포인트당2개씩, 1면당8개 사용 돌출불가

pipe :∅50*3t 이상

전면용접 (알곤 티그용접)

E. 힌지 : 가로 40cm 세로 40cm 높이 120cm  "Bolt type"

- 제작작업내용 : 400*400*1200 규격으로 제작 ( 소재 : AL6061t6 )

브라켓 모서리c가공, 두께12t bolt holl 1poit x 4

pipe :∅50*3t 이상

side bar “ㅁ”50*50*3t 이상

힌지(꺽어지는부분) 압출 일체형 사용

전면용접 (알곤 티그용접)

F. 베이스 : 가로75cm 세로75cm 높이12cm   "Bolt type"

- 제작작업내용 : 750*750 규격으로 이중제작 ( 소재 : AL6061t6 )

브라켓 모서리c가공, 두께10t hole 가공시pcd 45° 회전가공

지지대 브라켓 10t, 1point x 8

bolt holl 8poit, 베이스자키 사용

전면용접 (알곤 티그용접)

G. 루프 (자동바 고정타입)

- 제작작업내용 : 17m*10m 규격으로 제작  ( 소모용 1회~5회 ) 수량2set

(소재 pe-tapsheet no-280k)

자동바 로프  7point x 5point

박음질 전용 pe실  사용 (포인트 표시)

자동바 24ea

5) 구매규격 및 수량

장 비 명	품 명	규 격	수 량	비 고
트러스 (truss)	상부트러스	820*550*3000	16
		820*550*2000	2
		820*550*1000	2
	기둥트러스	400*400*3000	12
	헤드롤러	750*400用	4
	베이스	750*750*120	4
	코너블럭	724*724*820	4
	힌지	400*400*1200	4
	악세서리	400*400*3000	35
		400*400*2000	5
		400*400*1500	2
		400*400*1000	4
	루프베이스	600*600*12t	6
	큐브	400*400*400	2
	장석	400用	3	표준사양
루프	pe-tapsheet	no-280k	2

□ 설치범위

전면 17m 측면 10m 높이 10.6m 사각트러스 (루프타입)

2.  체인 호이스트 시방서

가. 일반 제작기준

1) 화물이나 Truss를 원하는 지점으로 상하로 이동하는데 사용되는 기계장치를

일컬으며, 원동기, 기어감속장치 및 감기통으로 구성되어있다.

수동식 호이스트가 있으며 일반적으로 호이스트라고 하는 경우는      모터를 원동기로 하는 호이스트를 말한다. 적재된 화물을 안전하고

원활하게 사용자가 원하는 위치에 이동 시킬 수 있도록 제작되어야    한다.

2) 체인 호이스트의 제작은 유럽의 FEM 등급 또는 미국의 ASME           B30.16  "Overhead Hoists" 표준, ANSI/NFPA 70 및 OSHA표준에     의거하여 제작되어야 한다.

즉, 모든 전기적 체인 호이스트는 과부하방지 장치가 있어야 하며,        3상4선식 380V 전원으로 구동되어야 한다.

3) 체인 호이스트는 방수 방진효과가 국제 표준인 IP54 이상이어야 한다.

4) 호이스트 콘트롤 시스템은 8개의 호이스트를 전체 또는 부분적으로       조정되도록 제작되어야 하며, Emergency 기능이 있어 비상시 안전할     수 있게 제작 되어야 한다.

5) 각각의 체인 호이스트는 1개의 Motor cable과 1개의 Power cable      및   Extension Cable 로 구성되어야 하며 4way의 Break-out          cable set를 갖추어야 한다.

나. 제작 사양

1) 1000Kg 체인 호이스트

(1) 체인 호이스트는 다음과 같은 기술적 사양에 부합하여야 한다.

① 재질 : 방진, 방수용으로 알루미늄 재질로 제작되어야 하며 표면 방수처리와                    방진 처리가 되어야 한다.

② 측면 알루미늄 프레임 및 이동용 2개의 Hand grip이어야 한다.

③ 실내 및 야외용으로 제작되어야 하며, 반영구적으로 사용할 수 있어야 한다.

④ Direct control 로 조절이 되며 CEE 16A-4P plug 와 cable이 장착되어야              한다.

⑤ Chain bag은 최대 30meter 길이의 chain용량이 되어야 한다.

⑥ JAM Free Chain guide가 있어 Chain의 엉킴이 없어야 한다.

⑦ Chain 은 녹 방지를 위해 아연도금이 되어야 한다.

⑧ 다음과 같은 사양을 충족하여야 한다.

- Load capacity : 1000KG        - Lift speed : 4meter/min

- Operating voltage : 380V-3P -60Hz

- Protection class :IP54          - Motor Power : 0.75kw

- 소비 전력 :1.9amp

- FEM 등급 : 3m  - Noise level (소음 정도) : 68db 이하

- Load chain :7.1 x 20.5mm     - 미터 당 Chain 중량: 1.1Kg

⑨ Hoist의 무게 및 크기는 이동이 편리하게 경량이면서 compact 하여야한다.

- Hoist 무게 : 34Kg

- 크기 : L 560mm x H 210mm x W220mm

⑩ 방진 방수 : IP 54

(2) 다음과 같은 내용을 충족하여야 한다.

① 전원 공급이 chain과의 겹침이 없도록 Power Outlet이 상부면에 있어야 한다.

② 부드러운 조절을 위해 5개의 chain 포켓 로드 휠이 있어야 한다.

③ 견고한 동작을 위해 멀티플 디스크 브레이크가 있어야 한다.

④ 모두 스틸로 제작되며 로버스트 리미트 스위치가 내장되어야 한다.

⑤ 이동에 편리한 회전체용 핸드 그립이 있어야 한다.

⑥ 체인이 서로 엉키는 JAM 방지 가이드가 있어야 한다.

⑦ 갑작스런 체인의 하강을 막기 위해 브레이크 기능이 있어야 한다.

2) 호이스트용 Chain : Chain은 모든 하중을 Motor Hoist와 연계하여 사용되므로

안전성을 고려 하여 다음과 같은 사양을 충족하여야 한다.

(1) Chain diameter : 7.1mm/개당

(2) Pitch : 20.5mm/ 개당

(3) Chain 등급: DAT, Grade 80이상 일 것

최소 인장 강도:800N/mm2이상 일 것

(4) 국제표준 : DIN 8684인증 승인된 제품 일 것

(5) weight per meter: 1.114kg/m

(6) 사용용량이 1000Kg용 일것,

(7) 순간 브레이크 강도가 6400Kg 이상일 것

(8) 표면 경도 : 85 HR15N.

3) 체인 호이스트 콘트롤러 :

(1) 콘트롤러는 다음과 같은 공통 규격을 가져야 하며, 이는 모든 체인 호이스트         장비에 적용된다.

① 8개의 각각의 Hoist를 개별적 또는 전체적으로 조절할 수 있어야 한다.

② Direct Control 용으로 380V 3P3W용이어야 한다.

③ Input power : CEE32A 5P plug 이며 전원의 단락보호 장치가 있어야 한다.

④ 비상용 STOP Button이 있어야 한다.

⑤ PLA-30-10/05/20과 함께 포함되어야 한다.

⑥ Hoist Controller 는  8개 이상의 Hoist를 안전하고 신속하게 이동 가능           하여야 한다.

⑦ 신속히 이동 가능하도록 이동식으로도 사용할 수 있어야 한다.

⑧ Main Switchs와 비상용 Push Button은 인식이 쉽게 라이트가 부착되어야          하며 외관이 미려해야 한다.

3. 공통 사항

1) 공급자 자격요건

최근 3년 이내 트러스 단일 납품 실적이 민. 관급 금4,000만원 이상인 업체

이어야 한다.

2) 장비 및 설비범위

공급자에 의해 공급된 모든 장비는 사양에 적합해야 하며, 일반사항 및 특기사항

에 충실하게 제작, 납품하여야 한다.

* 납품시 사용설명서(매뉴얼), 조립도를 사용자에게 제공한다.

3) 공급자의 의무 및 책임

적합한 사양 범위 내에서의 공연의 차질 또는 설비 고장에 대한 기술적 보증

의무는 공급자에게 귀속된다.

만약 어떠한 고장 혹은 문제가 발생한다면, 공급자는 보증기간 동안 모든 장비에

대해 책임을 져야하고 성실하게 이행해야 한다.

4) 제조사 증명원

계약시 공급자는 제반 장비에 대한 제조사증명원을 제출하여야 한다.

5) 착 수

공급자는 계약 체결 후 제작공정 및 제작계획서를 제출하여 감독관의 승인을 받

아야 한다.

6) 시 험

본 제품은 많은 시민들이 모인 자리에 설치되는 장비로서 무엇보다 안전에 유의

하여 제작되어야 하며, 공급자는 납품된 제품의 품질 확보를 위해 납품시 재료

시험성적서를 제출하여야 한다.

7) 납 품

- 공급자는 구매자의 요구를 충족시키기 위해 기술적, 계약 조건 혹은 사양에 따라         계약된 장비의 공급에 책임을 져야 하며 납품기간은 계약일로부터 60일로 한다.

- 설치시 현장에서 설치방법 및 설치 후 안전교육을 실시한다.

8) 납품시 제출서류

가. 납품완료계

나. 남품검사원

다. 재료시험성적서

라. 제품사용설명서(매뉴얼) 및 조립도

마. 제조사증명원

바. 제조사의 A/S 증명원

9) 하자보증

- 일반 운영을 시작한 후 2년동안 보증(무상 하자보증 및 사후관리) 한다.

- A/S를 보장 받기 위해 공급자는 장비를 공급할 때 제조사에서 공급한 A/S

증명원을 제출하여야 한다.

- A/S는 사용에 지장이 없도록 접수 후 48시간 이내에 조치한다.

- 납품 후 기기의 불량 또는 부실로 인한 고장 또는 파손이 발생할 경우 책임지고

신속하게 무상으로 수리하거나 교환하여야 한다.

단, 천재지변에 의한 사항은 제외한다.

10) 정기점검

호이스트에 관한 한 보증기간 이후 매 1년 1회 정기 점검을 무상으로 실시한다.

단, 공급자의 점검 장비가 있는 지정한 장소까지의 장비 운반은 구매자가 행하여     야 한다.

11) 교 육

- 공급자는 장비 사용방법 및 기타 필요한 유의사항 등을 사용자에게 충분하게

교육시켜야 하며, 설치 및 안전 교육은 10회 실시한다.

4. 도 면